BP DENİZCİLİK				SUNBURY TEKNOLOJİ MERKEZİ

Tarih: 17 Ocak 2001

BAŞLIK: Militec-1 Uyumluluk Değerlendirmesi Ve BP Denizcilik Energol CLO

YAZAN: Katherine Palmer

ÇALIŞAN: Gareth Jones

UYUMLULUK

Uyumluluk testi, dâhili bir MTU yöntemidir (OTC-721-006). Bu test, deniz yağlama yağının karıştırılmasındaki uyumluluğu değerlendiren görsel bir yöntemdir. A50: 50 BP Energol CLO 50M ve Militec-1 karışımı, ortam sıcaklığında ve 60°C'de saklandı. Numuneler kontrol edildi ve gözlemler 1, 2, 3, 4 ve 6 hafta sonra kaydedildi.

Militec-1, CLO 50M ile hiçbir uyumsuzluk sorununa yol açmıyor gibi görünüyor. Numune, tam 6 haftalık süre boyunca her iki sıcaklıkta da hafif ve berrak ve parlak kaldı. Bu süre boyunca herhangi bir problem gözlenmemiştir.

PANEL COKER

Panel coker testi, ayrıntıları Tablo 1'de sunulan MTU prosedürü OTC-721-001'e uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Tablo 1.

Panel Coker Koşulları

| Test Süresi | 8 | Karter Sıcaklığı (°C) | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sıçrama /Blake zamanı (Saniye) | 15/45 | Plaka Sıcaklığı | 320 |

Bu test, yağın göreceli tortu oluşturma eğilimini belirleyebilen hızlı bir laboratuvar yöntemidir. Bu, yağlayıcıyı aralıklı olarak ısıtılmış bir metal plakaya sıçratarak elde edilir.

Termal ve oksidatif stresler, Energol CLO 50M ile karşılaştırıldığında Tablo 2'de sunulan Formasyonun oluşmasına neden olabilecek yağlayıcı bozulmasına neden olur.

Tablo 2.

CLO 50m Yağları Panel Coker sonuçları

| Ürün | Labaratuvar No: | 1. Plakadaki Derinlik (mg) | 2. Plakadaki Derinlik (mg) | Toplam (mg) | Ortalama (mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLO 50M & Militec-1 | L00/41647 | 22.8 | 22.5 | 48.3 | 24.2 |
| CLO 50M | L00/41166 | 36.5 | 38.7 | 76 | 38 |

Energol CLO 50M ile karıştırılan Militec-1, yağlayıcının termal oksitlenme kararlılığını etkilemez.

Muroco Trust tarafından sağlanan rapor 01/23/2001

BP Denizcilik ‘in ekteki Panel Coker raporu, Mılıtec-1 distribütörleri ve müşterileri için oldukça önemlidir. Bununla birlikte, sunulan verilerin denizcilik endüstrisine ve özellikle Mılıtec-1'in Deep-Draft gemilerin çok büyük dizel motorlarında kullanımı için raporun daha iyi anlaşılması için bazı açıklamalara ihtiyacı vardır.

OSG Gemi yönetimi, Mılıtec-1'in ve BP Denizcilik tarafından üretilen CLO 50M adlı bir yağın uyumluluğunu test etme aracı olan bu Panel Coker testini uygulamak için İngiltere'deki BP teknoloji Merkezi'ne çağrıda bulundu. Bu, motor çalışırken ayrı bir yağ deposundan (Gündüz Tankı olarak adlandırılır) doğrudan motor silindir duvarlarına enjekte edilen son derece özel bir silindir yağıdır. Normal yağlama sisteminin ulaşamadığı piston, segman ve silindirleri yağlar. Dünya denizcilik filolarının yaklaşık %5-10'u bu petrolü kullanmaktadır. Bu filoların birçoğunda yer alan, VLCC (Çok Büyük Ham Taşıyıcı) olan 300.000 Anlaşma Ağırlık Tonajına (DWT) ulaşan en büyük Deep-Draft gemilerdir. Modern Amerikan uçak gemisinin 3 katına kadar büyüklüğündedir ve bunlar son derece büyük motorlar tarafından desteklenmektedir.

Bu motorlar o kadar büyüktür ki, silindir açıklıklarına bir adam indirilebilir ve bu, rutin kontroller ve revizyonlar sırasında meydana gelir. Onarım süresini kapsayacak yedek bileşenlere sahip diğer yerleşik bileşenlerin aksine, büyük motor bileşenleri arızalandığında gemi motorlarını çalıştıramaz ve gemi uzun süre arızalanır. Bu da Mılıtec-1'in motor aşınmasını azalttığı ve dolayısıyla motor ömrünü uzattığı için değerini vurgulamaktadır.

CLO 50M silindir yağı, pistonun her aşağı vuruşunda motorun silindir duvarlarına püskürtülür ve yanma sırasında dizel yakıtı ile birlikte tüketilir. Bu nedenle petrol tedarikine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu uygulama için önerilen Mılıtec-1 oranı %5'tir. 24 saatte bir yeniden doldurulan gemilerin gündüz tankına dökülür. OSG, yağ aşınma metallerini ve diğer okumaları rutin olarak kontrol eder.

BP Denizciliğe göre Houston'da; ''Panel Coker Testi, bir yağın buharlaşması ve paralizinden sonra kalan karbon kalıntısı miktarının belirlenmesidir ve nispi kok oluşturma eğilimlerinin gösterilmesini amaçlar'' Daha önce karbon kalıntısı testi ve Uyumluluk Testi istenmiştir. Mılıtec-1 bu büyük motorlarda rutin olarak kullanılabilir. CLO 50M'nin sentetik yağlarla uyumlu olmadığı kabul edilirken, test sentetik bazlı Mılıtec-1'in uyumlu olduğunu göstermiştir. Uyumluluk sonuçları, Mılıtec-1'in CLO 50M'den herhangi bir ayrılmaya neden olmadığını ve herhangi bir renk solması veya çökelti olmadığını göstermektedir. Mılıtec-1'in piston, ring ve silindir duvarlarında karbon tortusu bırakmadığı Panel Coker Testi ile tespit edilmiştir. Mılıtec-1 kullanılarak olumsuz etkilerle ilgili endişeler ortadan kaldırıldı.

Bu test sonucunda. OSG Gemi Yönetimi, bu büyük kapasiteli motorlara Mılıtec-1'i uygulamakta o kadar rahat ki, ürünün Amerikan filosunun 6 gemisinde kullanılması için OSG Operations NYC'den talep alıyorlar. Mılıtec-1'e olan ilgileri dizel jeneratörler, turbo şarjlar, yağ arıtma cihazları gibi diğer yerleşik bileşenleri de kapsıyor.