KİMYASAL BİLEŞİM ANALİZ RAPORU

Ürün Adı 					: SS-Militec-1, SS

Numune Adı					: SS-Militec-1 – 1-3, SS-1-3

Test Öğesi 					: Kimyasal Bileşim Analizi

Test Tarihi 					: 28 Haziran 2018

İkincil Ölçümün Adı

Standart 					: Optik Emisyon Spektrometresi (BAIRD-DV6S)

Seri No. 3329A, BAIRD: Model C-4 P/N 081646,

BAS: Model A/8, Model H/5, Model G/5

Test sonucunun ekteki sayfada gösterilen veriler olduğunu onaylıyoruz.

Akredite Test Laboratuvarının Adı. 		 : Malzeme Test Laboratuvarı

Üretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Endüstriyel Eğitim ve Teknoloji Fakültesi

Kral Mongkut'un Teknoloji Üniversitesi Thonburi

ANALİZ SONUÇLARI

Örnek Adı: SS-Militec-1

İçerikler (%)

Cr; Ni; Mo; Nb; C; Si; P. 16.49; 9.90; 2.09; 0.03; 0.08; 0.71; 0.04. Cu; V; Ti; Sn; Al; S; Mn. 0.11; 0.04; 0.009; 0.003; 0.002; ≤0.001; 1.44.

Örnek Adı: SS

İçerikler (%)

Cr; Ni; Mo; Nb; C; Si; P. 16.47; 9.89; 2.10; 0.03; 0.07; 0.72; 0.05. Cu; V; Ti; Sn; Al; S; Mn. 0.11; 0.04; 0.009; 0.003; 0.003; ≤0.001; 1.45.

Not: 1. Yukarıdaki sonuçlar, 3 ölçüm / konsantrasyondan alınan ortalamadır.

2. Azot ve Kalsiyum için sertifikalı referans materyali mevcut değildir.

Ölçüm Koşulları

Ölçüm Yöntemi: Optik Emisyon Spektrometrisi

Standardizasyon Makinesi: Optik Emisyon Spektrometresi (BAIRD-DV6S)

Seri No. 3329A

Derece 		  :	   27°C±1