GERME TEST RAPORU

Ürün Adı			: SS-Militec-1, SS

Numune Adı			: SS-Militec-1 – 1-3, SS-1-3

Test Maddesi			: Gerilim Testi

Test Tarihi			: 28 Haziran 2018

Standart				: JIZ Z2201:1998 için çekme testi için test parçaları

Metalik malzemeler

Test sonucunun ekteki sayfada gösterilen veriler olduğunu onaylıyoruz.

Akredite Test Laboratuvarı Adı 	: Malzeme Test Laboratuvarı

Üretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Endüstriyel Eğitim ve Teknoloji Fakültesi

Kral Mongkut'un Teknoloji Üniversitesi Thonburi

GERME TESTİ SONUCU

| SS-Militec-1 | SS |
| --- | --- |

| SS-Militec-1 | Germe Sonucu (MPa) | Esneme (Uzama) |
| --- | --- | --- |
| SS-Militec-1 -1 | 462.44 | 52.18 |
| SS-Militec-1- 2 | 589.50 | 52.67 |
| SS-Militec-1 - 3 | 609.44 | 53.43 |
| SS – 1 | 547.55 | 50.73 |
| SS – 2 | 558.11 | 51.98 |
| SS – 3 | 488.62 | 51.15 |

Açıklama: 		1. Test sonuçları yalnızca test edilen numuneler için iyidir.

2. İmzalanmadıkça ve mühürlenmedikçe geçerli değildir

Ölçüm koşulları

Ölçüm metodu 	  :JIZ Z 2201:1998 Metalik malzemeler için çekme testi için

Test parçaları evrensel Germe Makinesi

Derece			  : 27°C ±1